OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa patchcordów światłowodowy na zakres MIR typ I-III, wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

- Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ I			2 szt.

- Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ II			4 szt.

- Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ III			4 szt.

- Parametry

  - Część I Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ I

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ I | Ilość | 2 szt. |
|  | Materiał rdzenia | InF2 |
|  | Średnica rdzenia | 9 um +/- 0.5 um |
|  | Apertura numeryczna | 0.26 +/- 10% w zakresie 3.5-5.5 um |
|  | Straty wtrąceniowe | - nie większe niż 0.5 dB/m w zakresie 3-4.5 um - nie większe niż 3 dB/m w zakresie 4.5-5.5 um |
|  | Długość patchordu | 1 m +/- 10% |
|  | Średnica zewnętrzna osłony patchcordu | 3 mm +/- 10% lub 2 mm +/- 10 % |
|  | Złącza światłowodowe | FC/PC – FC/PC |

  - Część II Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ II

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ II | Ilość | 4 szt. |
|  | Materiał rdzenia | InF2 |
|  | Średnica rdzenia | 100 um +/- 5 um |
|  | Apertura numeryczna | 0.26 +/- 10% w zakresie 3.5-5.5 um |
|  | Straty wtrąceniowe | - nie większe niż 0.5 dB/m w zakresie 3-4.5 um - nie większe niż 3 dB/m w zakresie 4.5-5.5 um |
|  | Długość patchordu | 1 m +/- 10% |
|  | Średnica zewnętrzna osłony patchcordu | 3 mm +/- 10% lub 2 mm +/- 10 % |
|  | Złącza światłowodowe | FC/PC – FC/PC |

  - Część III Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ III

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Patchcord światłowodowy na zakres MIR typ III | Ilość | 4 szt. |
|  | Materiał rdzenia | InF2 |
|  | Średnica rdzenia | 200 um +/- 5 um |
|  | Apertura numeryczna | 0.26 +/- 10% w zakresie 3.5-5.5 um |
|  | Straty wtrąceniowe | - nie większe niż 0.5 dB/m w zakresie 3-4.5 um - nie większe niż 3 dB/m w zakresie 4.5-5.5 um |
|  | Długość patchordu | 1 m +/- 10% |
|  | Średnica zewnętrzna osłony patchcordu | 3 mm +/- 10% lub 2 mm +/- 10 % |
|  | Złącza światłowodowe | FC/PC – FC/PC |