Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu wymienionego poniżej według nazwy i potrzebnej ilości.

1. Arsenowodór (AsH3)             1 szt. butli, 27 kg

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Całkowita cena za produkt określony w punkcie 1 powinien zawierać całkowity koszt wraz z opakowaniem oraz  dostarczeniem  do siedziby Zamawiającego.

- Parametry

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Arsenowodór (AsH3) | Jakość: | ≥99.99995% |
|  | Podłączenia zaworów | DIN 1 lub Diss 632 Pneumatic |
|  | Zanieczyszczenia: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Gallium (Ga), Germanium (Ge), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Silicon (Si), Sodium (Na), Tin (Sn), Zinc (Zn), | ≤ 10 ppbw |
|  | Zanieczyszczenia: Germane (GeH4), Silane (SiH4) | ≤50 ppbv |
|  | Zanieczyszczenia: Carbon Dioxide (CO2), Oxygen (O2) | ≤25 ppbv |
|  | Zanieczyszczenia: Carbon Monoxide (CO), Carbonyl Sulfide (COS), Hydrogen Sulfide (H2S), Nitrogen (N2), Argon (Ar) | ≤ 50 ppbv |
|  | Zanieczyszczenia : Ethane (C2H6), Methane (CH4), Water (H2O), | ≤ 100 ppbv |